治療別　接着プロトコル集

博多ステラ歯科・矯正歯科クリニック　院内マニュアル　｜　材料ごとの説明は『材料別 使用用途一覧』を参照

この資料の使い方

| ① 早見表で材料を決める 0 章：治療と状況から選ぶ | ▶ | ② 章の手順どおりに操作 右側の写真＝院内の実物 | ▶ | ③ 注意枠を必ず確認 失敗・脱離しやすい所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 照射時間はすべて院内の LED 照射器 基準です。使用前に各製品の添付文書も確認してください。

※ 出典：トクヤマデンタル「接着ガイドブック」／ 松風「ビューティセム ベニア」添付文書（PMDA）／ BISCO「TheraCal LC」使用説明書 ／ 3M 技術資料 ／ クラレノリタケデンタル製品情報 ／ サンメディカル「スーパーボンド」取扱説明書 ／ ジーシー製品情報

0   早見表

0-1　治療・状況別　使う材料

| 治療 | 状況 | 使う材料 |
| --- | --- | --- |
| CR 充填 | 標準（小〜中窩洞） | Quick 2 ＋ FineEtch37（エナメル質のみ） |
|  | 大窩洞・咬合圧が高い | Quick 2 ＋ everX Flow（裏層）＋ CR |
|  | 露髄・髄床底が近い | 覆髄材（保険：ダイカル / TheraCal LC、自費：ミエール）→ Quick 2 ＋ CR |
|  | ホワイトスポット（白濁） | G-ボンド ユニバーサル ／ アイコン |
|  | 既存 CR への追加・リペア | Quick 2 ＋ ポーセレンボンド アクティベーター |
| 支台築造 | 標準（フェルールあり） | ボンドマー ライトレス Ⅱ ＋ everX Flow |
|  | フェルールが確保できない | ボンドマー ライトレス Ⅱ ＋ エステコア ＋ トクヤマ FR ポスト |
| 補綴装着 | ジルコニア | カタナクリーナー → Scotchbond Universal Plus → RelyX Universal |
|  | e.max（クラウン・インレー） | Monobond Etch & Prime → Scotchbond Universal Plus ＋ RelyX Universal |
|  | e.max ベニア（2.0mm 未満） | Monobond Etch & Prime → ビューティボンド Xtreme → BeautiCem Veneer |
|  | CAD/CAM 冠（保険） | ブラスト → セラミック プライマー プラス → SA ルーティング Multi |
|  | メタル（保険） | ブラスト → セラミック プライマー プラス → SA ルーティング Multi |
|  | CAD/CAM 冠・メタル（在庫消化中） | ビューティリンク SA |
|  | 保持形態が十分な金属冠・ブリッジ（在庫消化中） | RelyX Luting Plus（合着） |
| 特殊症例 | 脱離の繰り返し・防湿困難・動揺歯固定 | スーパーボンド |
|  | セラミックのチッピング修理 | Quick 2 ＋ ポーセレンボンド アクティベーター |
| 共通 | 脱離が心配な症例の仕上げ | オキシガード Ⅱ（酸素阻害層対策） |

※ グレー文字は在庫がなくなり次第使わない材料です。

0-2　サンドブラスト早見表（アルミナ 50µm）

| 被着体 | ブラスト | 条件 | ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| ジルコニア（3Y） | 必要 | 0.1MPa ／ 10mm ／ 10 秒 | 内面の光沢が消えるまで |
| 高透光性ジルコニア（4Y・5Y） | 必要 | 0.05〜0.1MPa ／ 10 秒 | 低圧で（強度低下・チッピング防止） |
| ジルコニアの薄いベニア | 必要 | 0.05MPa 以下 ／ 15mm ／ 5 秒 | パテで全面支持してから。破折注意 |
| e.max・ガラスセラミックス | 不要 | ─ | Monobond Etch & Prime で処理 |
| CAD/CAM 冠 | 必要 | 0.1〜0.2MPa（弱圧） | 必須。省略は脱離の主因 |
| メタル（銀合金・金パラ） | 必要 | 0.3〜0.5MPa ／ 10mm ／ 10 秒 | 銀合金は装着直前に（硫化層） |
| 非貴金属（Co-Cr・チタン等） | 必要 | 0.3〜0.5MPa | ─ |
| ファイバーポスト | 不要 | ─ | ライトレス Ⅱ で前処理 |
| 支台歯（エナメル質） | 原則不要 | ノンプレップベニアのみ 27µm・低圧 | 通常の CR・補綴では行わない |
| 脱離した補綴物の再装着 | 必要 | 材質ごとの圧力 | 残ったセメントを完全に除去 |

注意　セラミックス系とメタルでは圧力が 3 倍以上 違う。毎回ブラスターの圧力表示を確認する。

※ ブラストできない場合はリン酸で清掃する。ただし ジルコニアはカタナクリーナー（リン酸は MDP の結合を阻害する）。

1   CR 充填

1-1　標準（小〜中窩洞）

| ポイント エッチングは エナメル質だけ。Quick 2 は 待ち時間なし。 - 防湿（ラバーダム、またはワッテ・ZOO ＋ 強力吸引） - エナメル質に FineEtch37 を 15 秒 → 水洗 20 秒 → 乾燥（象牙質には置かない） - Quick 2 を窩洞全体に擦り込み塗布 - 強圧エアブロー 5 秒 液が動かなくなり、光沢が均一になるまで - LED 10 秒 - CR を 2mm 以下ずつ積層し、各層を照射 - 形態修正 → 咬合調整 → 研磨 | 使う材料 ユニバーサルボンド Quick 2 FineEtch37 |
| --- | --- |

1-2　大窩洞・咬合圧が高い症例

| ポイント 1-1 の手順 5（ボンド照射）まで同じ。そのあと everX Flow で裏層 する。 - everX Flow を窩洞底から 2mm 程度まで填入 → LED 20 秒 - 表層は通常の CR で覆う（everX Flow を最表層に出さない） - 形態修正 → 研磨 ※ everX Flow は短繊維強化フロアブル。亀裂の進展を抑えるため、大臼歯の大窩洞に向く。 | 使う材料 ユニバーサルボンド Quick 2 |
| --- | --- |

1-3　露髄・髄床底が近い症例（覆髄）

覆髄材の選び方

| 材料 | 適応 | 使い方 |
| --- | --- | --- |
| ダイカル（保険） | 間接覆髄・髄床底が近い | 等量練和 → 最小範囲に塗布 → 硬化を待つ（照射なし） |
| TheraCal LC（保険） | 間接覆髄・直接覆髄 | 1mm 以下ずつ塗布 → 層ごとに LED 20 秒 |
| ミエール（自費） | 非感染歯髄・2mm 以内の偶発露髄 | MTA セメント。練和 → 露髄部に填塞 → 硬化を待つ（照射なし） |

■ 手順（共通）

- ラバーダム防湿下で窩洞形成を完了

- 滅菌綿球を露髄部にそっと当てて止血

- 滅菌綿球で軽く拭う。象牙質は 湿った状態のまま 残す

- 覆髄材を露出部に置き、周囲の健全象牙質へ 1mm 以上 延ばす

- TheraCal LC は各層 LED 20 秒。ダイカル・ミエールは硬化を待つ

- Quick 2 → CR で修復

注意　乾燥させない（覆髄材が動く）。覆髄材はエナメル質・窩洞辺縁に置かず、口腔内に出さない。

※ 止血できない場合は直接覆髄をせず、歯内療法を検討する。

1-4　ホワイトスポット（レジンインフィルトレーション）

| ポイント G-ボンド ユニバーサルを白濁部に しみ込ませて 光の乱反射を抑える。 - 無フッ素ペーストで清掃 → 水洗 → 防湿 - 白濁の表層をエッチング → 水洗・乾燥（条件はメーカー資料どおり） - 付属の 平皿 に G-ボンド ユニバーサルを採取（深皿は使わない） - 白濁部に塗布してしみ込ませる 溶媒を飛ばすエアブローは不要 - LED 5 秒（深い場合は 10 秒） - 足りなければ塗布と照射をくり返す - 表面を研磨して仕上げ 注意 止血剤は使わない。接着力が落ち、水洗しても戻らない。 ※ 平皿なら操作余裕時間は約 7 分。 ※ 改善が限られる場合がある。術前に口腔内写真を撮り、患者に説明しておく。 | 使う材料 G-ボンド ユニバーサル |
| --- | --- |

1-5　既存 CR への追加・口腔内リペア

| ポイント Quick 2 と アクティベーター を 1 滴ずつ混ぜる と、既存 CR・セラミックに化学的に接着する（シラン処理）。 ■ 被着面の準備 - 既存修復物の表面をダイヤモンドポイントかブラストで粗くする - FineEtch37 で 5 秒（清掃目的）→ 水洗 → 乾燥 ■ 混和・塗布 - Quick 2 と アクティベーター を 1 滴ずつ等量採取して混和（待ち時間なし） - 被着面に塗布 CR・セラミックのみ：5 秒 ／ 歯質を含む：20 秒 - マイルドなエアで 5 秒以上乾燥（液だまりを残さない） - LED 10 秒 - CR を積層・照射 → 形態修正 → 研磨 注意 作り置きしない（毎回 1 滴ずつ）。冷蔵品なので使用前に室温へ戻す。 ※ メガボンド 2 のプライマーとも混和できる。セラミックのチッピング修理も同じ手順。 | 使う材料 ユニバーサルボンド Quick 2 ポーセレンボンド アクティベーター FineEtch37 |
| --- | --- |

2   支台築造（コア）

2-1　標準（フェルールあり・ポスト不要）

| ポイント ライトレス Ⅱ は 光照射不要。塗ったら 30 秒以内 にエアブロー。 - 築造窩洞形成 → 防湿 - A 液（黄）・B 液（青）を 1 滴ずつ混和 → 緑色 になれば完了 操作可能時間 ブルーラバー皿：3 分 ／ ディスポ皿：1 分 - 窩洞に塗布 → 30 秒以内 にエアブロー - 弱圧（ボンド層が動かなくなるまで）→ 中〜強圧で全体を十分乾燥 - everX Flow を根管口から 2〜3mm まで填入 → LED 20 秒 - 歯冠部を 4mm 以下ずつ積層し、各層 LED 20 秒 - 頬（唇）側・舌側から各 LED 20 秒を追加 - 支台歯形成 注意 エアブローが 30 秒より遅れると被膜が厚くなる。 注意 everX Flow は光重合のみ。根管の奥まで入れない（光が届かず未重合が残る）。硬化深度 5.5mm（バルクシェード）。 | 使う材料 ボンドマー ライトレス Ⅱ |
| --- | --- |

2-2　フェルールが確保できない症例（ポスト併用）

| ポイント ポストも歯も同じボンド（ライトレス Ⅱ）で処理する。 - 根管形成・築造窩洞形成 → トクヤマ FR ポストを試適 - ライトレス Ⅱ を混和 → ポストに塗布 → 30 秒以内に中圧エアで十分乾燥 - 窩洞・根管内に塗布 → 30 秒以内にエアブロー - 弱圧 → 中〜強圧で全体を十分乾燥 - エステコアを根管口に填入 → 空気を巻き込まないようポストを挿入 - ポストを固定したまま LED 10 秒以上 - 歯冠部を積層し各層 LED 20 秒 → 2 方向から追加照射 - 支台歯形成 注意 ボンド塗布後にポストを試適しない。処理済みのポストと補綴物を触れさせない（接着して外れなくなる）。 | 使う材料 ボンドマー ライトレス Ⅱ |
| --- | --- |

2-3　使用後の後始末

- ライトレス Ⅱ：ノズルとキャップの内側をティッシュで拭いてから閉める

- 混和皿：ブルーラバーはアルコールで清掃して再使用（オートクレーブ不可）。ディスポ皿は使い捨て

3   補綴物の装着

どの補綴物も 「補綴物側 → 歯牙側 → 装着」 の 3 段階で進める。違いは主に 補綴物側の処理 と セメント。

| 補綴物側 ブラスト・洗浄・プライマー | ▶ | 歯牙側 清掃・防湿・ボンド | ▶ | 装着 仮重合 → 余剰除去 → 本重合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3-1　ジルコニア（クラウン・ブリッジ）

| ポイント 洗浄は カタナクリーナー（リン酸 ✕）。プライマーは Scotchbond Universal Plus だけ。 ■ 補綴物側 - 試適 → サンドブラスト 50µm ／ 0.1MPa ／ 10mm ／ 10 秒 高透光性（4Y・5Y）は 0.05〜0.1MPa - カタナクリーナーを内面に 10 秒 → 水洗 → 乾燥 - Scotchbond Universal Plus を塗布 → エア 5 秒（照射なし） ■ 歯牙側 - 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿 - Scotchbond Universal Plus を 20 秒擦り込み → エア 5 秒 照射は不要（RelyX Universal が一緒に硬化させる） ■ 装着 - RelyX Universal を内面に塗布 → 装着・圧接 - タックキュア LED 2〜3 秒 → 余剰除去、隣接部はフロス - 本重合 LED 各面 20 秒 - 辺縁確認 → バリ除去 → 研磨 注意 セラミック プライマー プラスを重ねない。SBU Plus に MDP・シランが入っており、膜が厚くなる。 | 使う材料 カタナクリーナー Scotchbond Universal Plus RelyX Universal |
| --- | --- |

3-2　e.max（クラウン・インレー・アンレー）

| ポイント 内面は Monobond Etch & Prime だけでエッチング＋シラン。ブラスト不要。 ■ 補綴物側 - 試適 → Monobond Etch & Prime を 20 秒すり込む - 40 秒置く → 水洗 → 乾燥 ■ 歯牙側 - 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿 - エナメル質に FineEtch37 を 15〜30 秒 → 水洗 20 秒 → 乾燥 - Scotchbond Universal Plus を 20 秒擦り込み → エア 5 秒（照射なし） ■ 装着 - RelyX Universal を内面に塗布 → 装着・圧接 - タックキュア LED 2〜3 秒 → 余剰除去、隣接部はフロス - 本重合 LED 各面 20 秒 - 辺縁確認 → バリ除去 → 研磨 | 使う材料 Monobond Etch & Prime Scotchbond Universal Plus RelyX Universal |
| --- | --- |

3-3　e.max ベニア（BeautiCem Veneer）

| ポイント 使えるのは 厚さ 2.0mm 未満・光を通す修復物だけ。ボンドは ビューティボンド Xtreme（添付文書で指定）。 ■ 補綴物側 - トライインを塗って試適し、色を確認（M / L / H-Value） - 強圧の 3WAY でトライインを完全に洗い流す（水溶性）→ 残っていないか確認 - Monobond Etch & Prime を 20 秒すり込む → 40 秒置く → 水洗 → 乾燥 ■ 歯牙側 - 仮着材を除去 → 無フッ素ペーストで清掃 → 防湿 - エナメル質に FineEtch37 → 水洗 → 乾燥 ノンプレップは無小柱エナメル質のため 60 秒 - ビューティボンド Xtreme を 20 秒こする → 弱エア 3 秒 → 強エアで乾燥 光沢のある均一な面にならなければやり直す - LED 5 秒 ■ 装着 - BeautiCem Veneer を塗布 → 装着・圧接して余剰を押し出す - 1〜2cm 離して LED 2〜3 秒 → 圧接したまま余剰除去 - 各方向から本重合 LED 10 秒（広い場合は数回に分ける） - 辺縁全周にオキシガード Ⅱ → LED 各面 10 秒 → 水洗 - マージン研磨 → 必要なら咬合調整 | 使う材料 Monobond Etch & Prime ビューティボンド Xtreme BeautiCem Veneer |
| --- | --- |

3-4　CAD/CAM 冠（保険）

| ポイント ブラスト と シラン処理（セラミック プライマー プラス）は必須。省くと脱離する。 ■ 補綴物側 - 試適 → サンドブラスト 50µm ／ 弱圧 0.1〜0.2MPa - 水洗 → 乾燥 → セラミック プライマー プラスを塗布 → 十分にエア ■ 歯牙側 - 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿（SA セメントなので前処理は不要） ■ 装着 - SA ルーティング Multi を内面に塗布 → 装着・圧接 - タックキュア LED 2〜3 秒 → 余剰除去 - 本重合 LED 各面 20 秒以上 - 辺縁確認 → バリ除去 | 使う材料 セラミック プライマー プラス SA ルーティング Multi |
| --- | --- |

3-5　メタル（銀合金・金銀パラジウム合金）

| ポイント ブラスト圧は セラミックの 3 倍以上（0.3〜0.5MPa）。金属は光を通さないので 辺縁から照射。 ■ 補綴物側 - 試適 → サンドブラスト 50µm ／ 0.3〜0.5MPa ／ 10mm ／ 10 秒 光沢が消えるまで。銀合金は硫化層ができるので装着直前に - 水洗 → 完全乾燥（唾液で汚れたらエタノール綿球で拭く） - セラミック プライマー プラスを塗布 → 十分にエア ■ 歯牙側 - 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿（前処理は不要） ■ 装着 - SA ルーティング Multi を内面に塗布 → 装着・圧接 - マージンに LED 20 秒以上 → 余剰除去 完全硬化は装着から 8 分以上 - 辺縁確認 → バリ除去 | 使う材料 セラミック プライマー プラス SA ルーティング Multi |
| --- | --- |

3-6　ビューティリンク SA　在庫消化中

| ポイント セルフアドヒーシブ。CAD/CAM 冠・金属冠・ジルコニアに使える。 ■ 補綴物側 - 試適 → サンドブラスト 50〜100µm セラミックス・CR 系 0.1〜0.2MPa ／ 金属 0.3〜0.5MPa - 水洗 → 乾燥 - プライマー処理 ジルコニア・メタル・CAD/CAM レジン → セラミック プライマー プラス ／ ガラスセラミックス → ポーセレンプライマー等 ■ 歯牙側 - 仮着材を除去 → 清掃 → 防湿（前処理不要） CAD/CAM 冠でより強く付けたい時は ビューティボンド Xtreme で前処理（添付文書推奨） ■ 装着 - オートミックスチップを付け、最初の少量は捨てる - 内面に塗布 → 装着・圧接 - 短時間タックキュア → 余剰除去、隣接部はフロス - 本重合 LED 10 秒 - 辺縁確認 → バリ除去 注意 使用前に ロット番号と使用期限 を確認。期限切れはチェアサイドから下げる。 | 使う材料 ビューティリンク SA |
| --- | --- |

3-7　RelyX Luting Plus（合着）　在庫消化中

| ポイント レジン強化型グラスアイオノマー。保持形態が十分な 金属冠・ブリッジ・ジルコニア・既製ポスト 用。 ■ 補綴物側 - 試適 → 内面を清掃 → 乾燥（プライマー不要） ■ 歯牙側 - 仮着材を完全に除去 - オイルを含まないペーストで清掃 → 水洗 - 軽く乾燥（湿った状態を残す） ■ 装着 - クリッカーを 1〜2 回押して練板紙に出す → 均一に練和 - 内面に塗布 → 装着・圧接 - LED 5 秒 → 余剰を探針・フロスで一塊で除去 照射しない場合は 2 分待ってゲル化してから除去 - 最終硬化は 5 分。それまで咬ませない 注意 歯面を乾かしすぎない。反応に水分が必要で、過乾燥は接着不良・術後疼痛の原因になる。 注意 CAD/CAM 冠・e.max・ベニアには使えない（接着性レジンセメントが必要）。 | 使う材料 RelyX Luting Plus |
| --- | --- |

4   スーパーボンド（切り札）

4-1　こんな時に使う

- 脱離をくり返す症例

- 防湿が難しい症例（少量の水分・酸素があるほうが重合が進む）

- 接着ブリッジ ／ 動揺歯の暫間固定 ／ 破折歯の接着 ／ 矯正装置の接着

4-2　筆積法の手順

- 被着歯面の清掃（仮着材・仮封材・歯垢を完全に除去）

- 象牙質に 表面処理材グリーン → 10 秒 → 水洗 → 乾燥

- 試適した修復物は 表面処理材レッド か超音波洗浄で清掃

- プライマーを一層だけ薄く塗る

ジルコニア・ポーセレン → PZ プライマー　／　貴金属 → V-プライマー

- 活性化液をつくる：モノマー液（またはクイックモノマー液）4 滴 ＋ キャタリスト V 1 滴

- 被着面に活性化液を 1 層塗る

- 筆積みでセメント玉をつくり、被着面に塗る

活性化液をしみ込ませた筆先 1mm で、ポリマー粉末をゆっくり円を描いて採る

- 修復物を圧接し、硬化まで保持

- 硬化後に余剰セメントを除去

注意　活性化液は 調製後 5 分以内 に使い切る。硬化の目安はクイックモノマー液で 5〜6 分。

4-3　禁忌・注意

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 接着強さが大きく落ちる。使うなら 表面処理材グリーンの「前」に、15 秒以内 |
| 装着当日 | 硬化はゆっくり進む。硬いものを噛まないよう患者に伝える |
| 筆の洗浄 | 専用の 筆洗い液 Ⅱ を使い、筆先を整えて乾燥 |
| 保管 | 冷蔵。使用前に室温へ戻す |

5   保管条件一覧

| 区分 | 材料 | 温度 | メモ |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷蔵 | エステコア（ペースト） | 0〜10℃ | 使用前に室温で 20 分以上。使ったらすぐ冷蔵庫へ |
|  | セラミック プライマー プラス | 2〜8℃ | 使用直前に室温へ |
|  | スーパーボンド | 冷蔵 | 使用前に室温へ |
|  | オキシガード Ⅱ | 冷蔵 | 使用直前に室温へ |
|  | ポーセレンボンド アクティベーター | 冷蔵 | 使用直前に室温へ |
| 常温・室温 | ユニバーサルボンド Quick 2 | 2〜25℃ | 冷蔵庫保管も可 |
|  | ボンドマー ライトレス Ⅱ | 0〜25℃ | ─ |
|  | カタナクリーナー | 2〜25℃ | ─ |
|  | Monobond Etch & Prime | 2〜28℃ | ─ |
|  | Scotchbond Universal Plus | 2〜25℃ | ─ |
|  | SA ルーティング Multi | 2〜25℃ | ─ |
|  | ビューティセム ベニア | 1〜30℃ | 暗所。高温・多湿・直射日光・火気を避ける |
|  | TheraCal LC | 20〜25℃ | ─ |
|  | RelyX Universal | 常温 | ─ |
|  | G-ボンド ユニバーサル | 常温 | ─ |
| どちらも可 | everX Flow | 冷蔵・常温 | 冷蔵した場合は室温に戻す（冷えたままだと流れが悪い） |

注意　冷えたまま使うと 結露 し、接着力と流動性が落ちる。朝の準備で室温に出す運用をスタッフで共有する。

※ 温度はボトル・外箱・添付文書の表記、または院内確認によるもの。材料を入れ替えたら本表を更新する。

6   メーカー純正の組み合わせ

| 組み合わせ | メーカー | 判定 |
| --- | --- | --- |
| Quick 2 ＋ オキシガード Ⅱ | クラレノリタケ | 純正 |
| セラミック プライマー プラス ＋ SA ルーティング Multi | クラレノリタケ | 純正 |
| Scotchbond Universal Plus ＋ RelyX Universal | 3M | 純正 |
| ビューティボンド Xtreme ＋ ビューティセム ベニア | 松風 | 純正（添付文書指定） |
| G-ボンド ユニバーサル ＋ everX Flow | ジーシー | 純正（切替候補） |
| ボンドマー ライトレス Ⅱ ＋ everX Flow | トクヤマ ＋ ジーシー | 跨ぎ（承知のうえで採用） |
| Monobond Etch & Prime ＋ RelyX Universal | Ivoclar ＋ 3M | 跨ぎ |
| ボンドマー ライトレス Ⅱ ＋ 他社セメント | トクヤマ ＋ 他社 | 跨ぎ |

※ ライトレス Ⅱ ＋ everX Flow は添付文書外の組み合わせ。脱離時の説明に備え、採用判断をカルテ運用として記録しておく。